|  |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ |  |
| **ЦемАдмикс AF - является добавкой для**  **МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ любых цементосодержащих строительных смесей: *армирующих штукатурок, клея для утеплителя, выравнивающих ремонтных штукатурок, сухих шпатлевок, клея для плитки, затирки для швов, минеральных декоративных финишных штукатурных покрытий. В том числе* для сухих смесей Террако, таких как Террафикс, Терраграут, Стайробонд DP LC, Стайрофикс, Терол, Террамикс.****ЦемАдмикс ускоряет время схватывания раствора, улучшает адгезию и обеспечивает высококачественное быстрое твердение при низких температурах, что дает возможность продолжать работу в зимнее время.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА |  |
| Цементосодержащие материалы, смешанные с ЦемАдмикс AF приобретают следующие свойства: * Возможность использования при понижении температуры до -10⁰С.
* Ускорение схватывания
* Высококачественное быстрое твердение
* Улучшенное сцепление с основанием
 |
|  |  |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| ЦемАдмикс AF - это добавка-антифриз, предназначенная для использования в материалах Террако Террафикс, Терраграут, Стайробонд DP LC, Стайрофикс, Терол, Террамикс, в штукатурке и любых других цементосодержащих составах.  |
|  |  |
| НОРМЫ РАСХОДА |  |
| ЦемАдмикс AF смешивается с водой в следующих пропорциях, и используется как отмеренное количество воды для смешивания с сухими материалами.Температура Вода ЦемАдмикс AF0⁰C 7 л : 1 кг-5⁰С 5 л : 1 кг-10⁰С 3 л : 1 кг  |
|  |  |
| СМЕШИВАНИЕ |  |
| ЦемАдмикс AF легко смешивается с водой. Полученный в результате раствор добавляется в сухую смесь и с помощью мешалки перемешивается в течение 3 минут. |
| НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |
| Используйте смешанный состав согласно соответствующему техническому описанию. Смешанный материал должен быть использован с течение 1 часа. Не разводите повторно материал водой. После работы вымойте инструменты и оборудование водой.  |
|  |
| ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения более детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов. |
| УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ  |  |
| ЦемАдмикс AF выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг и 20 кг. Храните материал в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытая упаковка может храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |
| Продукт |  ДОБАВКА ДЛЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ЦЕМЕНТОСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВОВ  |
| **Внешний вид**  | Прозрачная, светло-желтая текучая жидкость. |
| **Удельный вес** | 1,35 ± 0,05 |
| **Вязкость**  | < 50 cps |
| **Пропорции смешивания** | Температура Вода ЦемАдмикс AF 0⁰С 7 л 1 кг -5⁰С 5 л 1 кг -10 ⁰С 3 л 1 кг  |
| **Упаковка**  | Пластмассовые ведра по 5 кг и 20 кг |
| **Хранение**  | 12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |