|  |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ |  |
| **СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC – это готовая к применению штукатурка, белого цвета на акриловой основе, которая наносится с помощью распылителя и применяется как финишный штукатурный слой в системе СПРЕЙПЛАСТЕР ТЕРРАКО. Подходит для нанесения слоя толщиной до 3мм** |

|  |  |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА |  |
| **СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC является штукатурным составом, модифицированным полимером, который наносится методом распыления. Материал обладает следующими свойствами:*** **Отличная обрабатываемость.**
* **Отличная адгезия.**
* **Отсутствие трещин на отделанной поверхности.**
* **Высокая скорость отделки.**
* **Система проницаема для водяного пара.**
* **Облегченная система с низкой плотностью.**
 |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| **СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC используется на всех типах строительных поверхностей как финишный слой для выравнивания и устранения неровностей поверхности толщиной до 3мм. СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC подходит для оштукатуривания всех распространенных цементосодержащих оснований в зданиях. Материал подходит для нанесения на внутренние поверхности.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** |  |
| **Убедитесь в том, что пыль, грязь и посторонние материалы отчищены и удалены с поверхности. Удалите все отслоения и следы масел, клея и солей. Прикройте все участки, на которые не будет наноситься покрытие. Для укрепления стыков бетонных блоков используется сетка из стекловолокна. Для укрепления углов применяются микропрофили. ТЕРРАБОНД SP нужно использовать как ключевое покрытие на поверхностях из монолитного бетона и других видах гладкого бетона, перед нанесением CПРЕЙПЛАСТЕРА Базового ВС. ТЕРРАБОНД А, смешанный с водой в пропорции 1:5, требуется наносить на модули из легкого пенобетона перед нанесением СПРЕЙПЛАСТЕРА Финишный FC.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ |  |
| **Когда на короткие периоды времени работа приостанавливается, нужно просто погрузить распылитель в воду, вымыть сопло машины и залить оставшийся Спрейпластер тонким слоем воды. При возобновлении работы удалите лишнюю воду из машины и начните распыление.** |

|  |
| --- |
| **НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ** |
| **Штукатурная смесь СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC является готовым к употреблению материалом, но при необходимости его можно развести 2-3% воды. Перед нанесением заполните углубления и отремонтируйте неровные, поврежденные поверхности. Нанесите распылителем первый слой, разровняйте его шпателем** с **обрамленными сталью краями. Лишнюю штукатурку со шпателя нужно возвращать обратно в машину. Если потребуется, можно нанести второй слой СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC. Через 24 часа слегка отшлифуйте (можно покрыть 1-2 слоями краски).****После работы вымойте оборудование и инструменты водой.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |
| **Избегайте продолжительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.**  |

|  |
| --- |
| УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ |
| **СПРЕЙПЛАСТЕР Финишный FC выпускается в ведрах по 20 кг.****Храните материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары и холода. Нераскрытые упаковки могут храниться в течение 24 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |
| Продукт  | **Готовая к применению штукатурная смесь в виде пасты** |
| **Связующие**  | **Гидравлические/полимерные** |
| **Наполнитель**  | **Инертные точно градуированные наполнители из кварца и дробленого мрамора.** |
| **Добавка**  | **Воздухововлекающие и пластифицирующие материалы.** |
| **Толщина слоя** | **максимальная толщина слоя 3 мм** |
| **Расход материала** | **1,80 кг/м2/мм** |
| **Упаковка**  | **Пластиковые ведра по 20 кг.** |
| **Хранение**  | **24 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.** |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный дилер могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

**Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя.**

Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как приобретать их в коммерческом масштабе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Россия, г. Москва****ООО «ТЕРРАКО-Швеция»** **Тел.: +7 (495) 921-22-37****Факс: +7 (495) 234-59-45****e-mail:** **info@terraco.ru****Web:** [**www.terraco.ru**](http://www.terraco.ru) |  |