|  |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ |  |
| **ТЕРРАМИКС предназначен для оштукатуривания и ремонта поверхностей из формового бетона, легкого бетона, облицовочного плотного бетона, блоков и кирпичной кладки. Он может применяться на внешних и внутренних поверхностях для получения прочной, гладкой, обладающей водоотталкивающими свойствами финишной отделки, пригодной для нанесения краски и оклеивания обоями. ТЕРРАМИКС можно наносить вручную или с помощью распылителя. Содержит гидравлические и органические связующие, что гарантирует хорошее сцепление с поверхностью. Благодаря составу ТЕРРАМИКСА можно получить высококачественную отделку стен и потолков. ТЕРРАМИКС выпускается трех видов: Крупнозернистый, Мелкозернистый и Гладкий.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА |  |
| **ТЕРРАМИКС обладает отличной адгезией, водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к растрескиванию.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| **ТЕРРАМИКС Крупнозернистый предназначен**  **для ремонта и выравнивания поверхностей слоем толщиной до 5 мм. Для достижения более толстого слоя, ТЕРРАМИКС Крупнозернистый можно наносить повторно, после полного высыхания предыдущего слоя. Максимальная толщина выравнивания может составлять до 15 мм.**  **ТЕРРАМИКС Мелкозернистый предназначен для ремонта и выравнивания поверхностей слоем толщиной от 1мм до 3 мм.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** |  |
| **Очистить поверхность от осыпающихся частиц, пыли, грязи, жира, масла и краски. Впитывающие и пористые основания перед нанесением ТЕРРАМИКСА необходимо смочить водой.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ |  |
| **Тщательно смешайте ТЕРРАМИКС, добавив рекомендованное количество воды, в высокоскоростном миксере или с помощью ручной мешалки в течение 3-5 минут, затем еще раз перемешайте и используйте. При нанесении на пористые адсорбирующие поверхности, а также для наружных работ в районах с суровыми климатическими условиями вместо воды необходимо использовать раствор ТЕРРАБОНД А с водой в пропорции 1:7; 1:10. В экстремальных климатических условиях, и на сильно впитывающих поверхностях необходимо следовать стандартным правилам работы с цементосодержащими составами.** | |

|  |
| --- |
| **НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ** |
| **ТЕРРАМИКС наносится лопаткой и выравнивается стальным шпателем. Когда ТЕРРАМИКС «схватится», можно отполировать поверхность до гладкости с помощью деревянного затирочного инструмента или теркой из губки. Во время выравнивания терку надо смачивать водой. Абсолютно гладкая поверхность получается, если все отстающие частицы удалить с поверхности мягкой кистью, когда ТЕРРАМИКС высохнет. Готовый ТЕРРАМИКС нельзя оставлять в краскораспылителе без применения более чем на 30 минут. ВНИМАНИЕ! Рекомендуется смачивать поверхность водой во время первых 48 часов, чтобы обеспечить качественную усадку.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |
| **Избегайте продолжительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.** | |

|  |
| --- |
| УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ |
| **ТЕРРАМИКС выпускается в бумажных мешках по 25 кг.**  **Материал должен храниться в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь надо использовать материал с более ранней датой выпуска.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** | |  |
| Продукт | **Готовая ремонтная сухая смесь.** | |
| **Связующие** | **Гидравлические и органические связующие.** | |
| **Цвета** | **Серый.** | |
| **Усилие на разрыв / отрыв** | **105 кПа / см²** | |
| **Усилие на сжатие** | **285 кПа / см²** | |
| **Добавки** | **Пластификаторы, вещества, усиливающие адгезию и удерживающие воду.** | |
| **Адгезия к бетону не менее** | **1 мПа** | |
| **Толщина слоя при нанесении** | **Террамикс Крупнозернистый 1,5 мм – 5 мм**  **Террамикс Мелкозернистый 1 мм – 3 мм** | |
| **Расход материала** | **1,8 кг/м²/на слой толщиной 1 мм.** | |
| **Пропорции смешивания** | **Террамикс Крупнозернистый 25 кг сухой смеси: 5,5 – 6,0 л воды**  **Террамикс Мелкозернистый 25 кг сухой смеси: 6,0 – 6,5 л воды** | |
| **Упаковка** | **Бумажные мешки по 25 кг.** | |
| **Хранение** | **12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.** | |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный дилер могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

**Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя.**

Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как приобретать их в коммерческом масштабе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Россия, г. Москва**  **ООО «ТЕРРАКО-ШВЕЦИЯ»**  **Тел.: +7 (495) 921-22-37**  **Факс: +7 (495) 234-59-45**  **e-mail:** [**info@terraco.ru**](mailto:info@terraco.ru)  **Web:** [**www.terraco.ru**](http://www.terraco.ru) |  |